## Slide 1: Renovace poškozených součástí
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavel Moravec. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

## Slide 2: Pojem a význam renovace
Oprava strojních součástí, jako dále již nedemontovatelného stroje strojního prvku, se podstatně liší od oprav složitějších montážních celků.
Proto se pro ni používá název renovace. Pojem renovace je tedy rovnocenný pojmu oprava strojních součástí. Základní úlohou renovace je obnova strojních součástí při požadované životnosti.

## Slide 3
Renovace považujeme za výhodné především proto, že jimi lze:
dosáhnout úspory materiálu;
prodloužit technický život renovované součásti;
snížit spotřebu práce (porovnáme spotřebu práce na renovaci a spotřebu práce na výrobku);
získat nedostupnou náhradní součást.

## Slide 4
Poškozené strojní součásti lze renovovat těmito způsoby:
obnovením geometrického tvaru a funkčních vlastností obou sdružených součástí změnou jejich rozměrů;
obnovením původních rozměrů a geometrického tvaru funkčních ploch součástí.
Oba tyto způsoby mají svoje opodstatnění v určitých konkrétních podmínkách.

## Slide 5
Podobně jako při výrobě nových součástí volíme i při renovacích nejhospodárnější pracovní postup, a to podle zvolené renovační metody.

## Slide 6: O tom, kterou renovační metodu použijeme, rozhoduje především:
velikost, složitost, druh materiálu a tepelné zpracování součásti;
pracovní podmínky součásti;
druh a velikost opotřebení;
požadovaná délka technického života renovované součásti;
náklady na renovaci.

## Slide 7: Renovace na opravné rozměry
Renovace na opravné rozměry patří k nejjednodušším renovačním metodám.
Používá se při renovaci hladkých válcových povrchů a k renovacím částí se závitem.
Při této metodě se obnovuje geometrický tvar a funkční vlastnosti obou sdružených součástí změnou jejich rozměru.

## Slide 8
Je-li součást dimenzována s ohledem na zmenšované průřezy po renovaci, je délka technického života u renovované součásti jako u součásti nové.
Největší nevýhodou této metody je to, že součásti po renovaci vytvářejí dvojice, které musí zůstat zachovány.
Nelze tedy žádnou součást jedné dvojice nahradit součástí z jiné dvojice (bez úpravy).

## Slide 9
Další nevýhodou této metody je to, že ji nelze vždy použít, a to z provozních, ekonomických a jiných důvodů.
Proto se tato metoda ve větším měřítku používá pouze u určitých druhů strojních součástí, u nichž pokročila normalizace již tak daleko, že jsou normalizované i opravné rozměry.
Typickým a nejznámějším představitelem této skupiny jsou vložené válce spalovacích motorů a klikové hřídele.

## Slide 10
Součásti, které se renovují na normalizované opravné rozměry, jsou rovnocenné novým náhradním součástem.
Protože splňují i požadavek vzájemné vyměnitelnosti, mohou se vyrábět na sklad.

## Slide 11: Při renovaci na opravné rozměry se musí splnit několik základních podmínek:
součást musí být vyrobena tak, aby její pevnostní vlastnosti nebránily renovaci na opravné rozměry;
je nutno volit takový způsob tepelného zpracování součástí, aby se nemusel při každém obrábění na opravné rozměry opakovat.

## Slide 12
je nutno zachovat všechny upínací základny součásti, aby se ulehčilo obrábění v opravnách;
musí se správně volit mezní rozměry, na které se mohou součásti obrábět (největší možný rozměr díry a nejmenší možný rozměr hřídele).

## Slide 13
u součástí, které nemají opravné rozměry normalizovány, se tyto rozměry musí určit;
typickými součástmi tohoto druhu jsou hřídelové čepy;
vycházíme-li z požadavku, že osa čepu se nesmí renovací posunout, což je základní a nejčastější případ, pak opravný rozměr stanovíme z rovnic d1=d-2(hmax+f);
největší opotřebení hmax zjišťuje číselníkovým úchylkoměrem nebo mikrometrem.

## Slide 14
Velikost nejmenšího přípustného rozměru závisí nejčastěji na pevnostních poměrech součásti. Proto musíme provádět kontrolní pevnostní výpočty a určit dmin.

## Slide 15: Renovace na původní rozměry
navařování
metalizace
pokovování
plastická deformace
mechanické způsoby renovace
nanášení plastů

## Slide 16: Navařování
ČSN 05 0000 definuje navařování jako metalurgické nanášení přídavného materiálu na základní materiál za působení tepla.
Na rozdíl od spojovaných svárů se při navařování požaduje co nejmenší hloubka provaření, tj. co nejmenší promíšení přídavného materiálu se základním.

## Slide 17
Na návary se nekladou požadavky na pevnost, ale hlavně na odolnost proti opotřebení.
Velkou nevýhodou navařování je vysoká teplota, na kterou se součást při navařování ohřívá a která vyvolá v součásti pnutí, jež může mít za následek deformace nebo trhliny materiálu.

## Slide 18
Kvalita návaru závisí na:
přípravě povrchu pro navařování;
druhu použitého přídavného materiálu;
použité technologii navařování.

## Slide 19
Nejdůležitější přídavnou prací, která se nesmí opomenout, je důkladné očištění povrchu.
Přídavný materiál volíme podle základního materiálu, požadované vlastnosti návaru a dalšího zpracování součásti po navaření.
Volba nejvhodnější technologie navařování závisí na technologickém postupu celé renovace.

## Slide 20
Obecně platná kritéria jsou:
materiál, velikost, tvarová složitost a tepelné zpracování;
rozdělené hmoty součásti;
umístění, velikost a tvar navařované plochy;
požadavky kladené na součást jako celek.

## Slide 21
požadavky kladené na navařovanou plochu;
druh a velikost opotřebení;
požadovaná minimální délka technického života;
požadavky na další zpracování navařené plochy.

## Slide 22
možnost uplatnit automatizovaný způsob navařování;
ekonomické hodnocení renovace.

## Slide 23
Při renovaci se používají tyto způsoby navařování:
Ruční navařování plamenem
používá se při kusové renovaci u menších tvarově složitých ploch;
Ruční navařování elektrickým obloukem
používá se všude, kde je to možné, protože je levnější než navařování plamenem.

## Slide 24
Automatické navařování pod tavidlem
navařovat pod tavidlem lze stejným způsobem a na stejných automatech jako svařovat pod tavidlem.

## Slide 25
Vibrační navařování
princip tohoto navařování je v tom, že se stále mění délka oblouku mezi základním materiálem a elektrodou;
elektroda koná vibrační pohyb s 60 až 100 kmity za minutu při amplitudě 0,5 až 2,5 mm;
počet kmitů i jejich délka závisí na druhu navařovaného materiálu.

## Slide 26
Kromě vibračního pohybu koná elektroda ještě posuvný pohyb směrem k základnímu materiálu. Navařovat je možné v ochranném prostředí nebo bez něj.

## Slide 27
Navařování v ochranné atmosféře
Při navařování v ochranné atmosféře plynů se používá oxid uhličitý nebo argon. Oxid uhličitý je laciný a proto se používá ve větší míře. Na rozdíl od navařování pod tavidlem není potřebný návar čistit od strusky a vzhledem k většímu odvodu tepla do okolí se základním materiálem méně tepelně ovlivňuje, což je pro renovační navařování výhodné.

## Slide 28
Navařování kovových prášků
Princip této metody je v nanesení práškové slitiny na povrch předehřáté součásti speciálním kyslíko-acetylénovým hořákem, v natavení naneseného povlaku tímto hořákem a v dokonalém difúzním spojení povlaku se základním materiálem.

## Slide 29
Metalizace
Princip metalizace se zakládá na stříkání roztaveného kovu proudem vzduchu na připravený povrch součástí.

## Slide 30
Nametalizované vrstvy se značně liší od vlastností kovů použitých k metalizaci. Z technického hlediska patří k nejdůležitějším vlastnostem:
pórovitost, která umožňuje jímat olej ve vrstvě, čímž se zkvalitňuje mazání během provozu, spolu s tvrdostí činí nametalyzované povrchy velmi odolnými proti adheznímu opotřebení

## Slide 31
tvrdost je o 40 % vyšší než tvrdost téhož kovu před metalizací;
vyšší pevnost v tlaku a u ocelí bývá až 1200 mpa;
malá tažnost a velká křehkost (metalizace se nedoporučuje tam, kde působí zatížení rázové, bodové a smykové).

## Slide 32
Technologický postup metalizace:
příprava povrchu součásti;
vlastní metalizace;
opracování a úprava metalizované vrstvy.

## Slide 33
Elektrochemické, chemické pokovování
základem galvanického pokovování je elektrolýza;
k renovačním účelům se používají povlaky
z tvrdého chrómu, mědi a železa.

## Slide 34
Renovace plastickou deformací
Podstatou této renovace je obnovení funkčních vlastností změnou jejich tvaru nebo rozměru pomocí plastické deformace.
Plastickou deformaci můžeme rozdělit na několik
základních způsobů:
pěchování
vtlačování
rozšiřování
zužování
prodlužování

## Slide 35
Mechanické způsoby renovace
Mezi tyto způsoby renovace patří
pouzdření
náhrada poškozené funkční části
V obou případech jde o technologii mechanického obrábění.

## Slide 36
Renovace pouzdřením
obnova geometrického tvaru a funkčních vlastností pomocí pouzdra;
nejjednodušším spojením pouzdra se základním materiálem je nalisování;
jistí se kolíkem proti pootočení;
nalisováním, nejčastěji za studena při větším přesahu po předehřátí nebo podchlazení;
kvalita renovace pouzdřením závisí do značné míry na správné volbě materiálu pouzdra.

## Slide 37
pracuje-li součást za vysokých teplot, volíme materiál pouzdra se stejnou tepelnou roztažností;
různá roztažnost může součást poškodit;
pracuje-li součást za normálních teplot, volíme materiál dle funkčních požadavků;
při renovaci poškozeného závitu používáme závitové vložky Helicoil.

## Slide 38
Renovace náhradou poškozené části
lze použít u složitých nebo rozměrných strojních součástí. Nejprve se odstraní poškozená část a pak se nahradí novou, způsoby spojení různé:
lepení
lisování
svařování
šroubování
Použití: renovací táhel (pevnostní výpočet), věnce ozubených kol, rámy a nové konstrukce.

## Slide 39
Použití plastů při renovaci
V zemědělském opravárenství se používá při renovaci, nanášením plastů na opotřebované povrchy a lepení poškozených strojních součástí, aby se obnovily jejich původní rozměry a funkční způsobilost.

## Slide 40
Práce můžeme rozdělit do 3 technologických skupin:
Lepení součástí:
můžeme výhodně renovovat zlomené součásti nebo různé trhliny, pórézní odlitky a opotřebené součásti
Výstelkování:
je to přesné vylévání různých otvorů, které byly v původním stavu vypouzdřeny nebo bez pouzdra (spojkový pedál), materiál, který se používá – Gamapest.

## Slide 41
Nanášení polyamidového prášku při renovaci
(oprava opotřebených ploch)
nanášíme polyamidový prášek ve vířivé komoře nebo mechanickým způsobem;
do zvířeného prášku v fluidizační komoře ponoříme součást předehřátou na vyšší teplotu než je bod tání polyamidů, ten se na povrchu součásti taví
(síla vrstvy – teplota čas).

## Slide 42
Literatura:
Ing. Zdeněk Suchánek a kolektiv. Provozní spolehlivost strojů: První vydání. Státní zemědělské nakladatelství v Praze r 1990 ve sbírce Mechanizace výstavba a meliorace. ISBN 80-209–0115–9.
HAVLÍČEK, Jaroslav. Provozní spolehlivost strojů: celost. vysokošk. učebnice pro vysoké školy zeměd. 2., přeprac. vyd. Bratislava: Príroda, 1989, 610 s. Mechanizace, výstavba a meliorace. ISBN 80-209-0029-2.
Doc. Ing. Josef POŠTA, CSc. a kolektiv. Opravárenství a diagnostika III pro 3.ročník UO Automechanik. První vydání.